外墙外保温用憎水型岩棉板申报推广认定条件

一、企业规模

1、具备企业独立法人资格，注册资本不少于2000万人民币；

2、岩棉板主要生产工艺及配套装备应达到年生产能力2万吨以上规模；

3、应具有原料计算机程序式配比、原料自动称量系统；

4、冲天炉需采用废气处理系统及助燃空气预热系统等设备（鼓励采用富氧燃烧）；

5、具有四辊离心机辊轮最高线速度不低于120米/秒的成纤系统；

6、打褶加压系统满足制品抗拉、抗压强度国标准要求；

7、采用生产面密度不小于20kg/m2岩棉制品的重型高精度的固化炉；

8、生产车间建筑面积不少于5000m2。

9、生产、生活等设施通过“环评”，并持有环评认证证书。

二、技术条件

1、申报单位应有成熟的技术来源。拥有建材类及相关专业、具有五年以上相关工作经历，并熟悉本专业的高级专业技术职称的技术人员不少于2人；

2、应配备3名以上经过专业培训的专职试验人员，并应持证上岗（初次申报企业不做要求）；

3、企业主要技术负责人应具有高级专业技术职称，需经建筑节能专业技术培训，并取得相应的培训证书；

4、企业主要技术负责人、专业技术人员、专职试验人员申报认定登记时需提供身份证、职称证书、学历证明等；

5、岩棉板技术性能指标应符合《外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975－2010和合肥市《岩棉板外墙外保温系统应用技术导则》DBHJ/T002－2011规定要求 。

三、质量管理

1、企业应建立试验室，配备满足原材料进厂和产品出厂检验的检测仪器和设备。应包括：化学分析室、电热恒温干燥箱、电子天平、渣球检测设备、憎水仪、电子万能试验机（小于等于10kN）等主要检测仪器和设备（申请认定登记时应提供计量仪器和设备的检定证书或校准证书）及购置证明；

2、企业应建立质量保证体系或通过ISO9001认证，有配套的组织机构。有原材料进场检验、产品出厂检验的检验记录，试验记录应表格化、规范化；

3、生产厂家每半年应委托法定检测机构对产品的密度、导热系数、抗压强度、抗拉强度、吸水率、憎水率、酸度系数、渣球含量等指标进行检测，产品应提供检测报告应报备市建委建筑节能与科技处。

四、影像资料

影像包括：企业厂容厂貌、生产车间、生产工艺及设备、试验室及检测设备，影像记录应全面、真实。

五、业绩证明

提供不少于两个典型工程的系统应用情况说明，需有工程所属建设单位确认并附相应意见（须注明工程名称、地理位置、应用时间和面积、建筑物的类型和层数、外饰面类型及用户评价意见和联系方式）。

六、其它

企业申请认定登记时应按照《合肥市建筑节能技术与产品推广应用登记登记办理指南》的要求提供相关资料。